南京市塑料管材产品质量监督抽查实施细则

（2026 年版）

1.范围

本细则适用于南京市市场监督管理局组织的塑料管材产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所 ，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样， 立即封样，任何人不得调换。

# 3.检验依据

表 1 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 密度 |  | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 落锤冲击试验 |  | GB/T 14152-2001 |
| 6 | 静液压强度 20℃ 1h |  | GB/T 6111-2018 |
| 7 | 卫生性能 |  | GB/T 17219-1998 或GB/T 17219-2025 |
| 注 1：规格尺寸的检验项目为：平均外径、任一点壁厚及偏差 注 2：卫生性能适用于饮用水管材，检验项目为：氯乙烯单体含量、铅、镉、高锰酸盐指数（以O2计）。 注3：生产日期在2026年3月1日前的产品卫生要求依据GB/T 17219-1998执行，在2026年3月1日后（含3月1日）的依据GB/T 17219-2025执行。 |  |  |  |

表 2 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 密度 |  | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 拉伸屈服应力 |  | GB/T 8804.2-2003 |
| 6 | 断裂伸长率 |  | GB/T 8804.2-2003 |
| 7 | 落锤冲击试验 |  | GB/T 14152-2001 |
| 8 | 铅限量 |  | GB/T 26125-2011 |
| 注 1：规格尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚偏差 # 注 2：铅限量适用于无铅管材 |  |  |  |

表 3 工业用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 4219.1-2008 | GB/T 1033.1-2008 |
| 2 | 维卡软化温度 |  | GB/T 8802-2001 |
| 3 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671-2001 |
| 4 | 静液压试验 20℃ 1h |  | GB/T 6111-2003 |
| 5 | 落锤冲击性能 |  | GB/T 14152-2001 |

表 4 冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 8806-2008 |  |
| 2 | 简支梁冲击 |  | GB/T 18743-2002 |  |
| 3 | 熔融温度 |  | GB/T 19466.3-2004 |  |
| 4 | 氧化诱导时间 |  | GB/T 19466.6-2009 |  |
| 5 | 灰分 |  | GB/T 9345.1-2008 方法 A |  |
| 6 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671-2001 |  |
| 7 | 透光率 |  | GB/T 21300-2007 |  |
| 8 | 静液压强度 20℃ 1h |  | GB/T 6111-2003 |  |
| 9 | 静液压强度 95℃ 165h |  | GB/T 6111-2003 |  |
| 10 | 卫生性能 |  | GB/T 17219-1998 或GB/T 17219-2025 |  |
| 注1：规格尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚偏差。 注2：卫生性能的检验项目为：铅、镉、高锰酸盐指数（以O2计）。 # 注3：透光率适用于明装管材。 # 注4：生产日期在2026年3月1日前的产品卫生要求依据GB/T 17219-1998执行，在2026年3月1日后（含3月1日）的依据GB/T 17219-2025执行。 |  |  |  |

表 5 给水用聚乙烯（PE）管材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 几何尺寸 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 断裂伸长率 |  | GB/T 8804.3-2003 |
| 3 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671-2001 |
| 4 | 氧化诱导时间 |  | GB/T 19466.6-2009 |
| 5 | 静液压强度（20℃ , 100h） |  | GB/T 6111-2003 |
| 6 | 灰分 |  | GB/T 9345.1-2008 方法 A |
| 7 | 卫生性能 |  | GB/T 17219-1998 或GB/T 17219-2025 |
| 注1：几何尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚公差。 注2：卫生性能的检验项目为：铅、镉、高锰酸盐指数（以O2计）。 注3：生产日期在2026年3月1日前的产品卫生要求依据GB/T 17219-1998执行，在2026年3月1日后（含3月1日）的依据GB/T 17219-2025执行。 |  |  |  |

表 6 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 28799.2-2020 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 灰分 |  | GB/T 9345.1-2008 方法 A |
| 3 | 氧化诱导时间 |  | GB/T 19466.6-2009 |
| 4 | 静液压强度 20℃ 1h |  | GB/T 6111-2018 |
| 5 | 静液压强度 95℃ 22h |  | GB/T 6111-2018 |
| 6 | 卫生性能 |  | GB/T 17219-1998 或GB/T 17219-2025 |
| 注1：规格尺寸的检验项目为：平均外径、任一点壁厚偏差。 注2：卫生性能适用于饮用水管材，卫生性能的检验项目为：铅、镉、高锰酸盐指数（以O2计）。 注3：生产日期在2026年3月1日前的产品卫生要求依据GB/T 17219-1998执行，在2026年3月1日后（含3月1日）的依据GB/T 17219-2025执行。 |  |  |  |

表 7 聚乙烯双壁波纹管管材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 19472.1-2019 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 环刚度 |  | GB/T 9647-2015 |
| 3 | 环柔性 |  | GB/T 9647-2015 |
| 4 | 氧化诱导时间 OIT |  | GB/T 19466.6-2009 |
| 5 | 密度 |  | GB/T 1033.1-2008 |
| 注 1：（外径管）规格尺寸的检验项目为：最小平均内径、最小层压壁厚、最小内层壁厚。 注 2：（内径管）规格尺寸的检验项目为：最小平均内径、最小层压壁厚、最小内层壁厚。 |  |  |  |

# 表 8 聚乙烯缠绕结构壁管材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 19472.2-2017 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 环刚度 |  | GB/T 9647-2015 |
| 3 | 环柔性 |  | GB/T 9647-2015 |
| 4 | 氧化诱导时间 OIT |  | GB/T 19466.6-2009 |
| 5 | 密度 |  | GB/T 1033.1-2008 |
| 6 | 灰分 |  | GB/T 9345.1-2008 方法 A |
| 注 1：规格尺寸的检验项目为：最小平均内径、最小内层壁厚。 |  |  |  |

# 表 9 建筑排水用高密度聚乙烯（ HDPE）管材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | CJ/T 250-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 抗冲击强度试验 |  | CJ/T 250-2018/附录D |
| 3 | 管材纵向回缩率 （110℃） |  | GB/T 6671-2001 |
| 4 | 静液压强度试验 （80℃，165h） |  | GB/T 6111-2018 |
| 5 | 氧化诱导时间OIT （200℃) |  | GB/T 17391-1998 |
| 6 | 管材环刚度（SR） |  | GB/T 9647-2015 |
| 注 1：规格尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚。 注 2：静液压强度试验、管材环刚度适用于带有 “BD”标识的产品。 |  |  |  |

# 表10 建筑用绝缘电工套管产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压性能 | 载荷 | JG/T 3050-1998 GB/T 43815-2024 | JG/T 3050-1998/6.4 GB/T 43815-2024/附录B |
|  |  | 卸荷 |  | JG/T 3050-1998/6.4 GB/T 43815-2024/附录B |
| 2 | 冲击性能 |  |  | JG/T 3050-1998/6.5 GB/T 43815-2024/附录C |
| 3 | 弯曲性能 | 常温 |  | JG/T 3050-1998/6.6 GB/T 43815-2024/附录D |
|  |  | 低温 |  | JG/T 3050-1998/6.6 GB/T 43815-2024/附录D |
| 4 | 耐热性能 |  |  | JG/T 3050-1998/6.9 GB/T 43815-2024/附录F |
| 5 | 阻燃性能 | 自熄时间 |  | JG/T 3050-1998/6.10.1 GB/T 43815-2024/7.11.1 |
|  |  | 氧指数 |  | GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.2-2009 |
| 6 | 电气性能 | 绝缘强度 |  | JG/T 3050-1998/6.11 GB/T 43815-2024/附录G |
|  |  | 绝缘电阻 |  | JG/T 3050-1998/6.11 GB/T 43815-2024/附录G |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

.

GB/T 18742 2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》

GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》

GB/T 28799.2-2020《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第2部分：管材》

GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》

GB/T 19472.2-2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》

GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 10002.1-2023《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 4219.1-2008《工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系统 第1部分:管材》

CJ/T 250-2018《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》

JG/T 3050-1998 《建筑用绝缘电工套管及配件》

GB/T 43815-2024《建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）绝缘电工套管及配件》

GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

GB/T 17219-2025 《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》

GB/T 2406.1-2008《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则》

GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品 明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定 ，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的 ，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的 ，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。