南京市电线电缆产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.范围

本细则适用于南京市市场监督管理局组织的电线电缆产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1  聚氯乙烯绝缘电缆电线检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 3048.4 GB/T 5023.2 |
| 2 | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 3048.8 GB/T 5023.2 |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T 3048.8 GB/T 5023.2 |
| 4 | 绝缘厚度 |  | GB/T 5023.2 GB/T 2951.11 |
| 5 | 护套厚度 |  | GB/T 5023.2 GB/T 2951.11 |
| 6 | 绝缘老化前拉力试验 |  | GB/T 2951.11 |
|  | 绝缘老化后拉力试验 |  | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
|  | 绝缘失重试验 |  | GB/T2951.32 |
|  | 绝缘热冲击试验 |  | GB/T 2951.31 |
|  | 绝缘热稳定性试验 |  | GB/T 2951.32 |
|  | 护套老化前拉力试验 |  | GB/T 2951.11 |
| 7 | 护套老化后拉力试验 |  | GB/T 2951.11 |
| 8 | 曲挠试验 |  | GB/T 5023.2 |
| 9 | 不延燃试验 |  | GB/T 18380.12 |

表2  橡皮绝缘电缆检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 5013.2 |
| 2 | 绝缘厚度 |  | GB/T 5013.2 GB/T 2951.11 |
| 3 | 护套厚度 |  | GB/T 5013.2 GB/T 2951.11 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 |  | GB/T 2951.11 |
| 5 | 绝缘空气烘箱老化后拉力试验 |  | GB/T 2951.11 |
| 6 | 绝缘空气弹老化后拉力试验 |  | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 7 | 绝缘热延伸试验 |  | GB/T2951.21 |
| 8 | 护套老化前拉力试验 |  | GB/T 2951.11 |
| 9 | 护套空气烘箱老化后拉力试验 |  | GB/T 2951.11 |
| 10 | 护套热延伸试验 |  | GB/T2951.21 |
| 11 | 曲挠试验及浸水后的电压试验 |  | GB/T 5013.2 |

表3  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | JB/T 10491—2022 JB/T 10491—2022 | GB/T 5023.2—2008 |
| 2 | 绝缘厚度 |  | GB/T 5023.2—2008 |
| 3 | 护套厚度 |  | GB/T 5023.2—2008 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 |  | GB/T 2951.11 |
| 5 | 绝缘老化后拉力试验 |  | GB/T 2951.11、GB/T 2951.12 |
| 6 | 绝缘热延伸试验 |  | GB/T2951.21 |
| 7 | 绝缘热收缩试验 |  | GB/T2951.13 |
| 8 | 护套老化前拉力试验 |  | GB/T 2951.11 |
| 9 | 护套空气烘箱老化后拉力试验 |  | GB/T 2951.11、GB/T 2951.12 |
| 10 | 护套热延伸试验 |  | GB/T2951.21 |
| 11 | 曲挠试验 |  | JB/T 10491 |
| 12 | 单根电线或电缆的阻燃性试验 |  | GB/T 18380.12 |

注1：具体试验项目依据所抽样品型号规格的标准要求确定；具体试验项目依据所抽样品型号规格的标准要求确定。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 5013.1-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 5013.2-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法》

GB/T 5013.3-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆》

GB/T 5013.4-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆》

GB/T 5013.5-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆》

GB/T 5013.6-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分：电焊机电缆》

GB/T 5013.7-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆》

GB/T 5013.8-2013《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线》

GB/T 5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 5023.2-2008-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》

GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》

GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》

GB/T 5023.6-2006《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆》

GB/T 5023.7-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》

JB/T 8734.1-2016《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》

JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》

JB/T 8734.4-2016《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》

JB/T 8734.5-2016《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》

JB/T 8734.6-2016《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆》

JB/T 8735.1-2016《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求》

JB/T 8735.2-2016《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆》

JB/T 8735.3-2016《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电线》

JB/T 10491-2022《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。